B412110.226.f10  ALUMINIUM KOZIJN/SCHUIFRAAM (NEN-EN 14351-1+a10)

versie: 102.+   datum: 22-08-2013   auteur: JV-FPS

1  Fabrikaat: Schüco International K.G.

2  Type: Aluminium Sliding System,

ASS #

\43/48, 1-rail, 100 mm diep. \43/48, 2-rail, 85 mm

diep. \43/48, 3-rail, 148 mm diep. \50.NI, 2-rail,

120 mm diep. \50, 1-rail, 120 mm diep. \50, 2-rail,

120 mm diep. \50, 3-rail, 185 mm diep. \70 BE, -rail, 160mm diep.\

70.HI, 1-rail, 184 mm diep. \70.HI, 2-rail, 160 mm diep.

\70.HI, 3-rail, 250 mm diep. \77 PD.NI, 2-rail, 200

mm diep. \77 PD.HI, 2-rail, 200 mm diep. \77 PD.SI,

2-rail, 200 mm diep. \.....

OPMERKING: NI= niet geïsoleerd. HI = hoogwaardig

geïsoleerd. SI = super geïsoleerd.

3  #

\Waterdichtheid.....

4  #

\Windbelasting.....

5  #

\Luchtdoorlatendheid.....

6  #

\Warmtedoorgangscoëfficiënt (Uf) (W/(m²K)): .....

OPMERKING: 43/48 >= 3,4 / 50 >= 2,00 / 70.HI >=1,30 /

77 PD.NI >= 1,9 / 77 PD.HI >= 1,1 / 77 PD.SI >=0,84.

7  #

\Geluidwering (dB): ..... \Geluidwering.....

8  #

\Inbraakwerendheid (NEN-EN 1627-11) (weerst.kl): RC2.

9  #

\Afmetingen: .....

10  #

\Indeling: .....

11  #

\.....

12  #

\Stijl- en regelprofielen:

13  #

\- thermisch geïsoleerd.

14  #

\- hoekverbinding, T-verbinding: controleerbaar

lijminjectiesysteem, verstek- resp. voegplaatjes,

PA-dichtingsvormstukken bij T-verbinding.

15  #

\- aanzichtbreedte kozijnprofiel (mm): .....

16  #

\- aanzichtbreedte vleugelprofiel (mm): .....

17  #

\- aluminiumlegering (NEN-EN 573-3-09): AlMgSi0,5F22

(EN-AW 6060 T60).

18  #

\- oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd

laagdikte (µm): 20.

\- oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat,

laagdikte (µm): 60. \- oppervlaktebehandeling

(Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie,

laagdikte (µm): 60. \- oppervlaktebehandeling.....

OPMERKING: 10 jaar niet afbouwende garantie op

oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

19  #

\- kleur..... \- kleur: RAL..... \- Bicolor.....

20  #

\- glansgraad.....

21  #

\.....

22  #

\Beglazing (mm): ..... \Beglazing.....

OPMERKING: ASS 43 <=26 mm / ASS 48 <=32 mm / ASS 50

<=32 mm / ASS 70.HI <=52 mm / ASS 77 PD <=60 mm.

23  #

\Beglazingssysteem: droog met EPDM -dichtingen.

24  #

\Raam.....

25  #

\Deur.....

26  #

\Paneel.....

27  #

\Rooster.....

28  #

\.....

29  #

\Toebehoren:

30  #

\- hang- en sluitwerk: Schüco .....

31  #

\- bewegingsspecificatie .....

OPMERKING: schuif; ASS 43/48 (vleugelgewicht <150 kg)

/ ASS 50, ASS 77 PD, hef-schuif / ASS 50, ASS 70.HI

(vleugelgewichten <400 kg).

32  #

\- kapjes voor afwatering en beluchting.

\- verborgen afwatering en beluchting.

33  #

\- afdichtingsvoorziening.....

34  #

\- aansluitingsvoorziening.....

35  #

\.....