ALUMINIUM KOZIJN/VOUWWANDSYSTEEM (SCHÜCO AS FD 75)

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Folding Door, AS FD 75

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd kozijn/raamsysteem, inbouwdiepte 75 mm, voor HR++ dubbel glas.

Duurzaamheid: 	C2C brons gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse 750pA

Weerstand tegen windbelasting: DIN EN 12210: tot klasse B5 / C3

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 47(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K) > Uw = 1,3 W/(m²K), Ug 0,7 W/(m²K) Uw = 1,1 W/(m²K), Ug 0,5 W/(m²K)

Luchtdoorlatendheid volgens DIN EN 12207: tot klasse 4 (afhankelijk van de ontwerpvariant)

Inbraakwerendheid volgens DIN v ENV 1627: RC 2 / PAS 24

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- AS FD 90.HI

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Naar buiten vouwend

- Naar binnen vouwend

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening

Profiel: Schüco kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 3 kamersysteem.

Aanzichtbreedte kozijnprofielen: 71 mm.

Aanzichtbreedte vleugelprofielen: 41 of 48 mm.

Aanzichtbreedte vleugelprofielen t.p.v. ontmoeting 90 of 104 mm.

Profieldiepte kozijnprofiel: 75mm.

Profieldiepte vleugelprofiel: 75mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting

Ontwatering en beluchting: via windkapjes

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide / PT Polythermide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 4mm – 50mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas.

Hang- en sluitwerk: verdekt en opliggend systeembeslag.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.