BRANDWEREND ALUMINIUM BINNENDEUR/WAND SYSTEEM (SCHÜCO ADS65.NI-FR30), EW30.

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Door System, ADS 65.NI-FR30

Toelichting: 	Brandwerend binnendeur/wandsysteem, EW30, inbouwdiepte 65 mm.

Essentiële kenmerken:

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 37(-2,-3)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Bedieningskracht deuren (EN 12217): klasse 2

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): EW30.

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- ADS65.NI-FR30 brandwerend binnenwandsysteem.

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Enkelvleugelige deur, naar buiten draaiend.

- Enkelvleugelige deur, naar binnen draaiend.

- Dubbele deur, naar buiten draaiend.

- Dubbele deur, naar binnen draaiend.

Afmetingen afhankelijk van beslag en gewicht:

- Deurvleugel: b x h (mm) max. 1400mm x 2488mm

- Vastglas: b x h (mm) max. 1400mm x 2500mm

- Vastglas: b x h (mm) max. 2020mm x 1400mm

- Totale wandhoogte: < 4000mm

Profiel: Schüco ADS65.NI-FR30 deurprofiel.

Profielbreedte kozijnprofielen: afhankelijk van profieltype.

Profielbreedte deurvleugelprofielen: aanzichtbreedte 98mm.

Profieldiepte kozijnprofiel: 65mm.

Profieldiepte deurvleugelprofiel: 65mm.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 7mm – 42mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Beglazing: brandwerend glas EW30.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: vulling 30 minuten brandwerend EW30.

Hang- en sluitwerk:

Schüco paumellescharnieren.

Schüco blokscharnieren

Sloten: systeemgebonden, i.o.m. leverancier:

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen