BRANDWEREND ALUMINIUM BINNENDEUR/WAND SYSTEEM (SCHÜCO ADS80FR30), EI30/EW30,.

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Door System, ADS 80 FR30

Toelichting: 	Brandwerend binnendeur/wandsysteem, EI30/EW30, inbouwdiepte 80 mm.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208): n.v.t..

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C2/B2 - C3

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 43(-1,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): n.v.t.

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): n.v.t.

Bedieningskracht deuren (EN 12217): klasse 2

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): 100.000 cycli

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): EI30.

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): EW30.

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- ADS80FR30-PG 30 minuten brandwerend binnenwandsysteem, semistructureel beglaasd.

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Enkelvleugelige deur, naar buiten draaiend.

- Dubbele deur, naar buiten draaiend.

Afmetingen afhankelijk van beslag en gewicht:

- ADS80FR30 deur: b x h (mm) max. 1400mm x 2988mm

- ADS80FR30 vast glas: b x h max. 1400mm x 3000mm

- ADS80FR30-PG vast glas: b x h max. 1800mm x 3500mm

- ADS80FR30-PG hoekruiten: b x h max. 1500mm x 3000mm

Profiel: Schüco ADS80FR30 deurprofiel, thermisch onderbroken, 5 kamersysteem.

Profielbreedte kozijnprofielen: afhankelijk van profieltype.

Profielbreedte deurvleugelprofielen: aanzichtbreedte 98mm.

Profieldiepte kozijnprofiel: 80mm.

Profieldiepte deurvleugelprofiel: 80mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting

.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 7mm – 42mm.

Beglazingssysteem: ADS80FR30: droog met EPDM-dichtingen.

Beglazingssysteem: ADS80FR30-PG: brandwerende dichtingsband - Siliconen PG 244848

Onderdelen:

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Beglazing: ADS80FR30: brandwerend isolatieglas EI30/EW30.

Beglazing: ADS80FR30-PG: Vetrotech Saint Gobain Contraflam 30 Structure.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: vulling 30 minuten brandwerend EI30/EW30.

Hang- en sluitwerk:

Schüco verdekt/liggende scharnieren.

Schüco paumellescharnieren.

Schüco blokscharnieren

Sloten i.o.m. leverancier:

Schüco meervoudig slot.

Schüco  5-punts slot SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.....

Schüco meervoudig anti-paniekslot.

Schüco 5-punts anti-paniekslot EN 179/EN 1125 SafeMatic, zelfvergrendelend, WK2.....

Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2.

Schüco 3-punts anti-paniekslot InterLock, zelfvergrendelend, 2-vl. Volpaniek, WK2.

OPMERKING: SafeMatic en InterLock ook met

motorfunctie.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen