ALUMINIUM HEF-/SCHUIFDEURSYSTEEM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO ASE80-HI).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Hef-/Schuifdeursysteem, ASE80-HI

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd hef-/schuifdeursysteem, voor HR+++ triple glas.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) tot klasse 9A.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5/B5.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 43 (-1,-2) dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1,0W/m2K.

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  > 1,4

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115):

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400):

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Corrosiebestendigheid (EN 1670): klasse 4

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- schuifdeursysteem

- hef-schuifdeursysteem

- ASE80-HI Design Line, met extra slanke tussenstijl: 40mm

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- 1 railsysteem:	inbouwdiepte 180mm

- 2 railsysteem:	inbouwdiepte 180mm

- 3 railsysteem:	inbouwdiepte 280mm

- 90 graden hoek

Afmetingen vleugel b x h (mm)

- breedte: tot 3500mm

- hoogte: tot 3500mm

Indeling elementen: volgens tekening.

Vleugelgewicht:

- tot 500kg

Profiel: Schüco ASE80-HI kozijn/vleugelprofiel, thermisch onderbroken.

Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 82/102mm.

Profieldiepte vleugelprofiel: 80mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting.

Ontwatering en beluchting: via kunststof onderdorpel.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA, polyamide / PT, polythermide

Optioneel: schuiflosse isolatorprofielen, om bi-metaaleffect te voorkomen.

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 36mm – 60mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Frans balkon: Geïntegreerd frans balkon in type 1Ai. Breedte tot 2000mm. Glasdikte 10mm tot 16mm.

Hang- en sluitwerk: Hef-/schuifbeslag.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

- Smart Stop: oplooprem, remt vleugel voor het sluiten.

- Smart Close: trekt vleugel in sluitstand.

- TipTronic: elektromechanische bediening vleugel.

- Greepdemper: bij hef-schuifdeuren.

- Hefondersteuning: bij hef-schuifdeuren.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.