ALUMINIUM HEF-/SCHUIFDEURSYSTEEM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO ASS70BE).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Hef-/Schuifdeursysteem, ASS70BE, 1 rail.

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd hef-/schuifdeursysteem, inbouwdiepte

160 mm, voor HR++ dubbel glas/HR+++ triple glas.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) tot 7A/E750.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse B2/C1.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB):

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): 1,5 – 2,2W/m2K.

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 3.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 2

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 2

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- schuifdeursysteem

- hef-schuifdeursysteem

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- 1 railsysteem:	inbouwdiepte 160mm

Afmetingen vleugel b x h (mm)

- Breedte: tot 3000mm

- Hoogte: tot 3000mm

Indeling elementen: volgens tekening.

Vleugelgewicht:

- tot 300kg

- in speciale uitvoering tot 400kg

Profiel: Schüco ASS70BE kozijn/vleugelprofiel, thermisch onderbroken.

Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 88/98mm.

Profieldiepte vleugelprofiel: 70mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting.

Ontwatering en beluchting: via kunststof onderdorpel.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA, polyamide / PT, polythermide

Optioneel: schuiflosse isolatorprofielen, om bi-metaaleffect te voorkomen.

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 24mm – 52mm.

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: Hef-/schuifbeslag.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

- Smart Stop: oplooprem, remt vleugel voor het sluiten.

- Greepdemper: bij hef-schuifdeuren.

- Hefondersteuning: bij hef-schuifdeuren.

Bovenlicht: AWS65, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.