ALUMINIUM KOZIJN/RAAM THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO AWS114/AWS114-SG).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Window System, AWS 114/AWS114-SG

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd kozijn/raamsysteem, voor HR++ dubbel glas of HR+++ triple glas. SG: structureel beglaasd

Duurzaamheid: 	C2C brons gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) tot klasse E1200.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C5/B5.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 47(-2,-6)dB i.c.m. geluidwerende beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)): < 1.5W/m2K.

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  1,3 – 1,4 Waarde afhankelijk van profielcombinatie.

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- AWS114: hoogwaardig geïsoleerd, met HR++ dubbel glas

- AWS114- SI: Super Insulated, met HR+++ triple glas

- AWS114-SG: Structureel beglaasd, hoogwaardig geïsoleerd, met HR++ dubbel glas

- AWS114-SG- SI: Structureel beglaasd, Super Insulated, met HR+++ triple glas

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- SK: uitzet-zakraam.

- PAF: parallel uitzetraam.

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening

Profiel: Schüco AWS1114 kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken, 2 - 3 kamersysteem.

Profielbreedte kozijnprofielen: aanzichtbreedte 38mm/58mm, afhankelijk van profieltype.

Profielbreedte vleugelprofielen: aanzichtbreedte 15mm/20mm, afhankelijk van profieltype.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA polyamide / PT polythermide

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

Bicolor: kleur binnen:…   - kleur buiten:…

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 28mm – 52mm.

Beglazingssysteem:

- AWS114: droog met EPDM-dichtingen.

- AWS114-SG: glas verlijmd met siliconenkit

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

- TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen