BRANDWEREND VLIESGEVELSYSTEEM ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO FW50+FR60), EI60/EW60

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Facade Wall System, FW50+FR60

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd brandwerend vliesgevelsysteem. Profielbreedte 50mm.

60 minuten brandwerend, EI60/EW60

CE markering:	volgens EN 16034 en EN 14351-1

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1.200

Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2) < 1,8.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): n.t.b. i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  > 3,0 afhankelijk van profieltype en beglazing:

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse AE.

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Brandwerendheid (EN 13501-2) (klasse): EI60/EW60, 60 minuten brandwerend.

Producteigenschappen:

Afmetingen vertikale gevels:

- Totale hoogte gevel < 4000mm

- Glasafmetingen: b x h max. 1400mm x 3000mm EI

- Glasafmetingen: b x h max. 1400mm x 2600mm EW

Maximale afmetingen afhankelijk van type brandwerende beglazing.

Inbouwdiepte stijlprofielen: volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte regelprofielen: volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte deklijsten: zoals aangegeven op tekening (standaard 15mm en 20mm)

Klemlijsten: staal

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering op basis van 3 niveau’s

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: poedercoating …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: anodisatie …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 28mm – 51mm

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Beglazing: brandwerend isolatieglas EI60/EW60.

Brandwerende voorzieningen:

In het systeem opgenomen brandwerende voorzieningen volgens voorschriften fabrikant.

Paneel: indien van toepassing, 60 minuten brandwerend EI60/EW60, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.

Vulling: 60 minuten brandwerend isolatiemateriaal.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, 60 minuten brandwerend EI60/EW60, waar aangegeven op tekening.

.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.