VLIESGEVEL ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO FWS35PD Panorama Design vliesgevelprofielsysteem).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Facade Wall System, FWS35PD

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd panorama design vliesgevelsysteem.

Profielbreedte 35mm.

Duurzaamheid:	FWS35PD-HI: C2C zilver gecertificeerd.

FWS35PD-HI: passiefhuis gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1.200

Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2):

Geluidsisolatie:	Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): max. 49(-1,-5)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):.

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  afhankelijk van systeemvariant en beglazing:

FWS35PD-HI: 	(Uf) (W/(m2.K) = 	>1,2

FWS35PD-SI: 	(Uf) (W/(m2.K) = 	>0,88

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse AE.

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC3

Brandwerendheid: n.v.t

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- FWS35PD, geschikt voor enkel glas.

- FWS35PD-HI, hoogwaardig geïsoleerd, geschikt voor HR++ dubbel glas.

- FWS35PD-SI, super geïsoleerd, geschikt voor HR+++ driedubbel glas.

Afmetingen en indeling: volgens tekening

Profielbreedte: 35mm

Inbouwdiepte stijlprofielen: 65mm – 150mm, volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte regelprofielen: 70mm – 155mm, volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte deklijsten: zoals aangegeven op tekening (standaard 15mm en 20mm)

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering op basis van 3 niveau’s

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: poedercoating …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: anodisatie …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte:

FWS35PD:		4mm-8mm

FWS35PD-HI:	 	22mm – 50mm

FWS35PD-SI:		22mm – 50mm

Glasgewicht:		< 300kg

Beglazingssysteem: droog met EPDM-dichtingen.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.

Vulling: PUR.

Raam: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.