VLIESGEVEL ALUMINIUMPROFIEL (SCHÜCO FWS50-SG structureel beglaasd vliesgevelprofielsysteem).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Facade Wall System, FWS50-SG

Toelichting: 	Thermisch geïsoleerd vliesgevelsysteem. Profielbreedte 50mm.

Duurzaamheid: FWS50SG-SI: C2C zilver gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (EN 12154) (klasse) < RE 1.200

Weerstand tegen windbelasting: (EN 13116) (kN/m2) < 3,6.

Geluidsisolatie:	Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): max. 42(-2,-4)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  afhankelijk van systeemvariant en beglazing:

FWS50-SG – natte siliconen kitvoeg: 	(Uf) (W/(m2.K) = 	1,6 – 1,9

FWS50-SG – vlakke EPDM voeg: 	(Uf) (W/(m2.K) = 	1,4 – 2,0

FWS50-SG – U vormige EPDM voeg: 	(Uf) (W/(m2.K) = 	2,2 – 2,8

FWS50-SG-SI				(Uf) (W/(m2.K) = 	0,91 – 1,1

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse AE 1200.

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Brandwerendheid: n.v.t

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

FWS50-SG: 	geïsoleerd, structureel beglaasd vliesgevelsysteem

FWS50-SG-SI: 	super geïsoleerd, structureel beglaasd vliesgevelsysteem

Afmetingen en indeling: volgens tekening

Profielbreedte: 50mm

Inbouwdiepte stijlprofielen: volgens berekening.leverancier.

Inbouwdiepte regelprofielen: volgens berekening.leverancier.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering op basis van 3 niveau’s

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 32mm – 64mm

Glasafstandhouders:

Spacers: EN1279: 	aluminium/2 delig RVS

Kunststof kommetjes (pockets) t.b.v. bevestiging glas met toggles

Beglazingssysteem:

- natte siliconen kitvoeg

- vlakke EPDM voeg

- U vormige EPDM voeg

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Paneel: indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Sandwichpaneel: buitenbeplating: aluminium paneel, binnenbeplating: aluminium paneel.

Vulling: PUR.

Raam: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

Deur: inzetelement, indien van toepassing, waar aangegeven op tekening.

.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.