ALUMINIUM KOZIJN/RAAMSTROOK THERMISCH GEÏSOLEERD (SCHÜCO FWS60CV).

Fabrikaat: 	Schüco International K.G.

Systeem: 	Aluminium Raamstrook, FWS 60 CV

Toelichting: 	Thermisch hoogwaardig geïsoleerd kozijn/raamstrooksysteem, met geïntegreerde vleugel.

Aanzichtsbreedte 60mm. Voor HR+++ triple glas.

Duurzaamheid:	C2C brons gecertificeerd.

Essentiële kenmerken:

Waterdichtheid: (NEN-EN 12208) klasse E1200.

Weerstand tegen windbelasting: (NEN-EN 12210) klasse C2/B3.

Geluidsisolatie Rw (C,Ctr) (EN-ISO 717-1) (dB): tot max. 49(-2,-7)dB i.c.m. akoestische beglazing.

Geluidsisolatie volgens bouwfysische rapportage.

Warmtedoorgangscoëfficiënt globaal (Uw) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):

Uw waarde volgens EPC berekening / BENG eisen (NTA8800).

Warmtedoorgangscoëfficiënt profiel (Uf) (EN-ISO 10077-1) (W/(m2.K)):  1,4 – 2,3 Waarde afhankelijk van profielcombinatie.

Luchtdoorlatendheid: (NEN-EN 12207): klasse 4.

Bedieningskracht ramen (EN 13115): klasse 1

Mechanische bedrijfszekerheid (EN 13115): klasse 4

Mechanische duurzaamheid bewegende delen (EN 12400): klasse 3

Inbraakwerendheid (EN 1627-2019) (weerst.kl): RC2

Producteigenschappen:

Systeemvarianten:

- FWS60CV

- FWS60CV-HI: 	hoogwaardig geïsoleerd met glassponningisolatie.

- FWS60CV-HD:	Heavy Duty uitvoering.

Bewegingsspecificatie volgens tekening:

- Draai-kiep

- Kiep voor draai met draaistandblokkering

- Draai

- Kiep

- Bovenlicht

Afmetingen b x h (mm) en indeling elementen: volgens tekening.

Afmetingen vleugel:

- Inbouwdiepte 65mm: b x h max. 1500mm x 2100mm

- Inbouwdiepte 85mm: b x h max. 1500mm x 2500mm

- In speciale uitvoering: b x h max. 1300mm x 3200mm

Vast glas: naadloze aansluiting op velden met vast glas in FWS60.

Profiel: Schüco FWS60CV kozijn/raamprofiel, thermisch onderbroken.

Profielbreedte kozijn/vleugelprofielen: aanzichtbreedte 60mm,.

Profieldiepte vleugelprofiel: 65mm/80mm.

Ontwatering en beluchting: verborgen ontwatering en beluchting

Hoekverbinding: controleerbaar lijminjectiesysteem, verstek- resp. voegplaatjes.

Aluminiumlegering (EN 573-3-2013): AlMgSi0,5F22 (EN-AW 6060 T60).

Isolatorprofiel: PA, polyamide / PT polythermide.

oppervlaktebehandeling (Qualanod): geanodiseerd, laagdikte (µm): 20.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat, laagdikte (µm): 60.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): 2 laags gepoedercoat, laagdikte (µm): 90.

oppervlaktebehandeling (Qualicoat): gepoedercoat met vooranodisatie, laagdikte (µm): 60. (kustgebieden, zwembaden en industriële omgeving).

Garantie: 10 jaar niet afbouwende garantie op oppervlaktebehandeling volgens voorwaarden Schüco.

Kleur: poedercoating: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur: anodisatie: …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: poedercoating …., volgens kleur en materiaalstaat.

Kleur deklijsten: anodisatie …., volgens kleur en materiaalstaat.

Voor kleurcodes zie ook https://schueco.bonomat.com

glansgraad: 70% (standaard)

glansgraad: 30% (mat)

Glasdikte: 22mm – 50mm.

Beglazingssysteem: beglazing vleugel verlijmd op adapterprofiel. Lijmtype S 288180/P 288190. Droog met EPDM dichting.

Onderdelen:

Beglazing (EN 1279-5): meerbladig isolerend glas: Ug volgens EPC berekening.

Beglazing (EN 14449): doorvalveilig en letselwerend glas waar van toepassing.

Hang- en sluitwerk: AvanTec Simply Smart, verdekt liggend beslag met inbouwbediening en schildloze greep.

Hang- en sluitwerk: extra beslagopties i.o.m. leverancier:

- Sluitondersteuning

- Dichtvalbeveiliging

- Openingsbegrenzer

- TipTronic Simply Smart, elektromechanisch beslag.

Toebehoren:

- afdichtingsvoorzieningen

- aansluitingsvoorzieningen

- bevestigingsmiddelen: in RVS uitvoering

Stelwerk gevelvullingen( NPR 3675-92) alle gevelvullingen aansluiten op de omringende constructie als aangegeven in de praktijkrichtlijn en volgens voorschriften fabrikant.